Оптоволоконное шарнирное соединение

Версия 1.2

Оптоволоконное шарнирное соединение (ОШС) характеризуется малыми вносимыми потерями, высокой степенью стабилизации, высокими возвратными потерями, отличной стабильностью и надежностью работы. Изделие предназначено для подачи оптического сигнала на вращающиеся детали и идеально подходит для радарных систем и медицинской техники.

| Тип Параметр | Одна мода |
| --- | --- |
| Рабочая длина волны (нм) | 1450 |
| Полоса пропускания (нм) | 300 |
| Макс. вносимые потери при 23 °C (дБ) | ≤2,0 |
| Колебания вносимых потерь (дБ) | ±0,5 |
| Возвратные потери (дБ) | ≥45 |
| Тип волокна (возможен выбор) | SMF-28e |
| Макс. входная мощность (Вт) | 0,5 |
| Пусковой момент (Нм) | ≤0,1 |
| Скорость вращения (об/мин) | ≥60 |
| Габариты (НД х Д, мм) | Ø9×37 |
| Рабочая температура (°C) | -40 ~ +85 |
| Температура хранения (°C) | -40 ~ +85 |

## *Характеристики выше даны для версии без разъема.

*Вносимые потери на 0,3 дБ выше, возвратные потери на 5 дБ ниже для каждого разъема.

# Механические размеры (единица: мм)

Информация для заказа

FORJ-1*1-XXXX-X-X-XX/XX - X*X- X

Длина волокна

### Размер корпуса: Ø9×37

Разъем: FC/UPC, FC/APC и пр.

Диаметр пигтейла: 0=Голое волокно, 1=900мкм, 2=2мм, 3=3мм

Тип волокна: smf-28e и пр.

Рабочая длина волны: 1550 нм и пр.

Информация о продукции может измениться без уведомления.	www.lightcomm.com

# Text boxes

Описание

Применение

- Радарные системы

- Медицинская техника

- Волоконные датчики

Характеристики

37±0,5

4,5

22,5

4,5	5

4

9±0,1

M8*0,5

2,5

8,8